TECHNICKÝ  LIST

#### Perdix – ASFALTOVÁ LEPENKA

Charakteristika výrobku

#### PERDIX – ASFALTOVÁ LEPENKA je hydroizolační materiál nové generace. Je to tekutá, vodou ředitelná asfalto-bentonitová hydroizolační hmota, která obsahuje modifikovaná syntetická vlákna. Tato vlákna po zatuhnutí vytvoří nosnou vložku, díky které PERDIX – ASFLATOVÁ LEPENKA nahrazuje běžně používané asfaltové pásy a hydroizolační fólie bez rizika špatně provedených spár.

Vlastnosti

- Je vhodná do exteriéru i interiéru,

- Je připravena k okamžité aplikaci

- Je nehořlavá a mrazuvzdorná

- Je vodou ředitelná, ale po zatvrdnutí je ve vodě nerozpustná

- Je odolná proti stárnutí ve vodě a teple

- Aplikovatelná na materiály používané ve stavebnictví, jako beton, pórobeton, dřevo, OSB desky, dřevotřískové desky, plech, sádrokarton, asfaltové povlakové krytiny a tepelně izolační hmoty jako EPS a stříkané PUR pěny.

- Syntetická vlákna po vytvrdnutí vytvoří nosnou vrstvu

- Po vytvrdnutí vzniká bezešvá pevná vrstva, která je asi 6x odolnější proti promáčknutí nebo protržení než klasická lepenka

- Hrany a kouty není třeba zpevňovat přídavnou výztuží

- Je dobře přetíratelná disperzními i speciálními nátěry

- Po vytvrdnutí je možné přímo provést aplikaci cementového lepidla a pokládat dlažbu

- Neobsahuje rozpouštědla a proto se Perdix – ASFALTOVOU LEPENKOU dá lepit polystyren.

Použití

Perdix – ASFALTOVÁ LEPENKA je vhodná na izolaci plochých střech, izolace podzemních základů staveb, na bezešvé ochranné povlaky svislých i vodorovných konstrukcí, a na izolace mezi betonovým základem a nosnou zdí. Dále je vhodná na hydroizolace balkónů a teras, hydroizolace podlahových podkladů, hydroizolace koupelen, sprchových koutů a také na lepení pěnového polystyrenu.

Technické údaje

Vzhled:	černá hmota

Teplota při aplikaci:	min. +5° C

Doba zpracovatelnosti	0,5 h – 1 h (podle teploty)

Typické výsledné hodnoty při:	20°C :

Přilnavost k podkladu	beton                        2,0MPa

Pozinkovaný plech  2,0MPa

Asfaltový pás           2,7MPa

Pevnost v tahu	2,7MPa

Tažnost 	15%

Vodotěsnost	0 litr/m2

Propustnost pro vodní páru 	5g/m2.den

Změna tloušťky vrstvy po vyschnutí	-40%

Doba schnutí při aplikaci 3mm 	24hod

Tloušťka vrstvy po zaschnutí při aplikaci 3mm	1,8mm

Faktor difuzního odporu	1810

Návod na použití

Příprava podkladu:

Savé podklady jako beton, sádrokarton zbavíme prachu a navlhčíme čistou vodou. Následně provedeme penetraci penetračním nátěrem zředěným vodou v poměru max. 1:1. Po zaschnutí je možné provést aplikaci Perdix – ASFALTOVÉ LEPENKY.

U povrchů hrubších a zvětralých se doporučuje provést penetraci dvakrát.

Při aplikaci v exteriéru je třeba, aby povrch byl suchý. Na penetraci podkladu je možné použít také rozpouštědlový penetrační nátěr, ale aplikace Perdix – ASFALTOVÉ LEPENKY může být provedena až po 24hodinách.

Aplikace Perdix – ASFALTOVÉ LEPENKY na balkony, terasy, v koupelnách a sprchových koutech

Perdix – ASFALTOVÁ LEPENKA umožňuje opravu balkónů a teras bez bourání původního podkladu. Při opravě se plocha očistí (případně se odstraní vydrolený beton), opláchne vodou a penetruje povrch včetně rohů a kolmých stěn do výšky 10cm. (viz příprava podkladu). Po zaschnutí penetrace se aplikuje Perdix – ASFALTOVÁ LEPENKA stěrkováním ve vrstvě 3mm i na kolmé stěny do výšky min. 10 cm. Po zaschnutí Perdix – ASFALTOVÉ LEPENKY je možné provést aplikaci flexibilního lepidla a pokládat dlažbu a obklady.

Aplikace Perdix – ASFALTOVÉ LEPENKY na vodorovné a svislé konstrukce

Podklad pro provedení svislé a vodorovné izolace (náhrada těžkých lepenek) musí být pevný a bezprašný. Provede se celoplošná penetrace a po zaschnutí se aplikuje Perdix – ASFALTOVÁ LEPENKA stěrkováním ve vrstvě 3 mm. Po vyschnutí Perdix – ASFALTOVÉ LEPENKY se provede betonáž vodorovné plochy, nebo zahrnutí materiálu ke kolmé stěně stavby.

Aplikace Perdix – ASFALTOVÉ LEPENKY při izolaci podzemních konstrukcí

Na očištěnou a napenetrovanou základovou desku se aplikuje Perdix – ASFALTOVÁ LEPENKA celoplošně ve vrstvě 3mm. Po ukončení vyzdívky se stěny omítnou a po vyzrání a očištění se penetrují kolmé i vodorovné plochy. Po zaschnuté penetrace se aplikuje Perdix – ASFALTOVÁ LEPENKA stěrkováním. Po zaschnutí je třeba vizuálně zkontrolovat kvalitu povrchu. Jestliže se objeví nedokonale izolovaná místa, opraví se přestěrkováním (nové vrstvy se homogenně spojí s předchozími). Při přechodu z jedné fasádní formy na druhou není třeba rohy zaoblovat.

Lepení pěnového polystyrenu pomocí Perdix – ASFALTOVÉ LEPENKY

Podkladová plocha se napenetruje. Po zaschnutí penetrace se nanese pouze na jednu lepenou plochu Perdix – ASFALTOVÁ LEPENKA ve vrstvě cca 2 mm, přiloží se polystyren a zafixuje v požadované poloze.

### Balení

Perdix – ASFALTOVÁ LEPENKA je balena v nevratných obalech o obsahu 3, 10 a 30kg.