# TECHNICKÝ  LIST

Perdix – TEKUTÁ LEPENKA KOUPELNA

Disperzní hydroizolační hmota do vnitřního prostředí.

VLASTNOSTI:

- k okamžitému použití

- ideální konzistence

- nehořlavá a nejedovatá

- neobsahuje rozpouštědla

- vysoce pružná

- vysoká přilnavost k savým stavebním materiálům

- vhodná k překlenutí trhlin

POUŽITÍ:

Pružná hydroizolační hmota Perdix – tekutá lepenka koupelna je určena pro přípravu vodotěsného podkladu pod obklady a dlažby ve vnitřním prostředí. Umožňuje překrytí neaktivních trhlin podkladu. Nelze ji použít jako finální vrstvu odolávající otěru a k překrytí dilatačních spár. Pro hydroizolaci v exteriéru a trvale vlhkých ploch je určena dvojsložková cementová Perdix tekutá lepenka 2K.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

| barva | světlešedá |
| --- | --- |
| sušina | 75 % |
| dodávaná forma | pasta |
| hodnota pH | 4-6 |
| balení | plastové vědro 4kg, 10kg |
| viskozita při 23°C | min. 20 000 mPas-1 ( R6, RPM 10) |
| specifická hmotnost | 1,5 kg/l |
| spotřeba | cca 1 kg/m2 (ve 2 vrstvách) |
| min. výška 1 vrstvy | 0,6 mm |
| doba zasychání | cca 2 - 5 hodin |
| pevnost ve smyku | min. 0,6 MPa |
| přídržnost k betonu odtrhem | min. 0,4 MPa |
| paropropustnost (třída III) | přídržnost k betonu odtrhem |

SLOŽENÍ:

Disperze na bázi homopolymérů , emulzní systém se skládá z neionogenního emulgátoru a polyvinylalkoholu jako ochranného koloidu s organickými a anorganickými přísadami.

## PŘÍRAVA POKLADU

Podklad musí být vyzrálý, suchý, zbavený nečistot, zbytků lepidel, mastnoty, prachu a nesoudržných povrchových vrstev. Doporučené podkladové materiály: podlahové vyrovnávací hmoty, betonové, cementové, anhydritové podklady, dřevotříska, sádrokarton, omítka.

Podklady je nutno předem napenetrovat. Pro penetraci velmi savých podkladů (sádrokarton, sádrové tvárnice, obroušený anhydritový potěr) použít Perdix penetrační nátěr naředěný 1:1 vodou a penetraci opakovat.

## PRACOVNÍ POSTUP

Před použitím se Perdix tekutá lepenka koupelna pečlivě rozmíchá. Hydroizolační hmota se aplikuje minimálně ve dvou vrstvách štětcem případně válečkem. Druhá vrstva se nanáší v kolmém směru na první, jakmile je tato dostatečně zaschlá (min. 12 hodin). Minimální tloušťka každé vrstvy je 0,5 mm, celková tloušťka nátěru Perdix tekutá lepenka koupelna pod obklady by měla dosahovat cca 1 mm. Rohové a dilatační spáry, hrdla trubek a vyhloubená místa odtoku, je třeba utěsnit vhodnou pružnou těsnící páskou (Perdix těsnící pásy), která se fixuje vtisknutím do první vrstvy hydroizolace. Dlažbu nebo obklady je možné lepit po dokonalém zaschnutí tj. za cca 24 hodin. K lepení je možné použít cementová i disperzní lepidla. Teplota pro zpracování min. 5°C, max. 25°C. Použité nástroje jsou omyvatelné vodou před zaschnutím hmoty. Podmínky při aplikaci (teplota a relativní vlhkost vzduchu v místnosti, teplota materiálu, struktura a vlhkost podkladu) ovlivňují spotřebu a dobu zasychání. Všechny uvedené hodnoty jsou proto jen orientační.

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Přestože je hydroizolační hmota Perdix tekutá lepenka koupelna nejedovatá, může při opakovaném a dlouhodobém kontaktu dráždit pokožku.

Chraňte oči a pokožku před potřísněním, při práci používejte vhodné ochranné pomůcky, dodržujte zásady osobní hygieny. Chraňte před dětmi!

Nespotřebované zbytky se likvidují běžnými postupy (spalovny, skládky). Zaschlé zbytky podle 08 04 10 a kategorie O. Prázdné obaly odevzdat do separovaného sběru na recyklaci podle Katalogu odpadů  kat.č. 15 01 02 a kategorie O.

## PRVNÍ POMOC

Při potřísnění pokožku omývejte vodou a mýdlem, při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut větším množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa vodou a vypijte asi půl litru vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledejte lékařské ošetření.

SKLADOVÁNÍ

Skladování v  uzavřeném obalu, při teplotách od +5°C do +28°C. Při dodržení těchto podmínek si uchovává deklarované vlastnosti po dobu 12 měsíců od data výroby. Chránit před mrazem a slunečním zářením. Škraloup vzniklý delším skladováním odstraňte.

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení.