Výrobek: PERDIX HYDROFOB AQUA

HYDROFOBNÍ VODOU ŘEDITELNÝ NÁTĚR

Vlastnosti:

PERDIX HYDROFOB AQUA je jednosložkový vodou ředitelný přípravek s velmi účinným hydrofobizujícím účinkem.  Je antistatický, odpuzuje prach a jiné nečistoty ulpívající na površích staveb. Odpuzuje vodu. Používá se k dlouhodobému finálnímu ošetření, především minerálních povrchů, fasád, zdiva z cihel, na cemento-vláknité materiály, střešní krytinu, beton, pískovec, přírodní kámen i jeho imitaci popř. i dřevěných prvků. Po zaschnutí zamezuje průniku vody a následnému nasycení povrchu solemi a tím zabraňuje postupné ztrátě pevnosti a soudržnosti povrchů, erozi a výkvětům.  Nebrání průchodu vodních par.

CHARAKTERISTIKA:

•	Finální vodu odpuzující nátěr

•	proniká do pórů stavebních materiálů

•	oživuje vzhled ošetřeného povrchu

•	zvyšuje pevnost a odolnost otěru betonů, malt, omítek

•	brání průniku vody do podkladu (chrání před deštěm)

•	vysoká odolnost proti UV záření a hydrolýze

•	dlouhodobá účinnost

•	vodou ředitelný bez obsahu VOC

 připraven k okamžitému použití

 vhodná pro interiérové i exteriérové aplikace

 antistatický(odpuzuje prach)

Technické údaje:

Báze: 			hydrofobizované polymerní nanočástice

Vzhled:			mléčná kapalina

Konzistence: 		nízkoviskózní kapalina

Trvanlivost: 		24 měsíců od data výroby

Skladovatelnost: 		+5°C ÷ 25°C (v originálních obalech)

Ředění: 			voda

Vydatnost:		 	4 – 8 m2/1kg

Doba vytvrzení: 		12 - 24 hod (v závislosti na teplotě okolí a podkladu)

Přetíratelnost: 	přetíratelný již po mírném zaschnutí (v závislosti na teplotě okolí a podkladu)

Barva po zaschnutí: 	transparentní

Návod k použití

Před použitím přípravek promícháme a naředíme vodou v poměru 1:1 až 1:3 dle pórovitosti a savosti podkladu.

PERDIX HYDROFOB AQUA obvykle nemění vzhled ošetřeného materiálu. Tam kde je vzhled rozhodující, vyzkoušejte nejdříve přípravek na malé nepohledové ploše.

Aplikujeme ve dvou vrstvách. Druhou vrstvu nanášíme na mírně zavadlou první vrstvu a to zpravidla menším ředění např. 1:1. Pro oživení vzhledu obkladů z přírodních nebo umělých kamenů (obkladových pásků) se přípravek nanáší neředěný.

Nanáší se štětcem, válečkem nebo stříkáním na předem připravený bezprašný podklad.

Upozornění: Nelze aplikovat na mokrý, zmrzlý nebo promrzlý podklad.

Před nanášením následných vrstev nechte zasychat 3 až 6 hod. Ne do úplného zaschnutí předchozí vrstvy.

Aplikační teplota: +5°C až +40°C, v exteriéru nepracujte v případě předpokladu příchodu deště nebo mrazu do úplného zaschnutí nátěru.

Bezpečnostní upozornění:

PERDIX HYDROFOB AQUA je nehořlavý, bezrozpouštědlový, vodou ředitelný přípravek. P102 uchovávejte mimo dosah dětí. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Likvidujte v souladu se zákonem o odpadech jako ne nebezpečný (O) odpad.

Balení a skladování:

Obaly po 1, 3, 5, 10 litrech. Skladovatelnost 2 roky v originálně uzavřených obalech, v suchých prostorách při teplotách +5 °C až +30 °C. Chránit před mrazem, vysokými teplotami a přímým slunečním zářením.

KARTA BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ výrobku PERDIX HYDROFOB AQUA je k dispozici je na www.distrimo.cz