# TECHNICKÝ  LIST

Perdix - TEKUTÁ LEPENKA 2K

VLASTNOSTI:

Perdix tekutá lepenka 2K je dvousložková pružná nátěrová hmota na bázi polymery modifikované cementové směsi. Je určena pro hydroizolace stavebních konstrukcí. Je dostupná v šedé barvě.

Dodává se ve dvou složkách, které po smíchání vytváří plastickou, tixotropní a snadno aplikovatelnou směs. Po vytvrzení vytváří hydroizolační membránu zabraňující prosakování vody pod hydrostatickým tlakem včetně pronikání vlhkosti.

- snadno aplikovatelná, připravena k použití po smíchání kapalné a sypké složky

- vytváří pružnou, vysoce přilnavou hydroizolační membránu

- vynikající přilnavost k betonu, přírodnímu a umělému kamenu, oceli, mědi, galvanizovanému plechu apod.

- vysoce odolná vůči průsaku vody, mrazu do -35°C a rozmrazovacím solím

- mikroporézní (propustná pro vodní páry, ale nepodporuje kondenzaci)

- odolná proti abrazi, protismyková

- brání prostupu radonu.

POUŽITÍ:

- plošné hydroizolační nátěry betonů, potěry jádrové omítky, zdi, základů staveb, základových desek a stěn sklepů.

- hydroizolační nátěry obvodového zdiva pod úrovní terénu.

- hydroizolační nátěry balkonů, teras a garáží proti povrchově vodě.

- hydroizolační nátěry koupelen, sprchových koutů, pod obklady a dlažby.

- ochranné tzv. protikorozní a protikarbonatační nátěry betonů.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Vzhled:                         šedý prášek + modifikát polyvinylacetátu, po vytvrzení cementově šedý

Konzistence: 	         složka A tekutá, složka B sypká

Ředění: 	 	          voda

Aplikační teplota:         min. +4°C

Doba zpracovatelnost: 	0,5 h - 1,5 h (v závislosti na teplotě)

Pochůznost: 	          po 12 hod, (při 20°C)

Spotřeba:  	cca 1,5 kg /m2 při 1 mm tloušťky

Mech. namáháni:     	po 4 dnech / 1 nános hmoty do 1,5mm  (při 20°C)

Plné zatížení:           	po 6 dnech (odolává trvalému vodnímu tlaku, přirozený tlak vody)

Trvanlivost: 	            12 měsíců od data výroby

Skladovatelnost: 	+5°C = 30°C (v originálních obalech, chraňte před mrazem a přímým UV zářením)

NÁVOD K POUŽITÍ:

Podklad musí být pevný a soudržný, čistý, zbavený prachu, mastnot a jiných nečistot. Ocelová výztuž musí být očištěna a ošetřena antikorozním prostředkem. Nerovné povrchy a praskliny musí být opraveny. Savé podklady je nutno navlhčit čistou vodou.

Pracovní postup: Míchací poměr hmotnostní tekuté složky a práškové složky je 1:3. Do nádoby nalijeme kapalnou složku a za důkladného míchání (míchadlem na vrtačku) pomalu přidáváme sypkou složku a vodu, až získáme homogenní směs. Ruční míchání se nedoporučuje. Konzistenci tohoto balení je možno upravit přídavkem vody a to maximálně až 0,4 litru na každé jedno kilo směsi A+B.

Aplikace: Perdix tekutá lepenka 2K se může nanášet štětkou, hladítkem, pryžovou stěrkou nebo stříkáním (velké plochy). Aplikuje se ve 2 až 3 vrstvách, v závislosti na předpokládaném vodním tlaku nebo abrazi. Každá vrstva může mít tloušťku max. 1,5 mm. Doporučená celková tloušťka je 1 - 2 mm pro stěny a 1 - 3 mm pro podlahy. Novou vrstvu je doporučeno nanášet až po 24 hodinách po předchozí. V případě vysoké teploty však může být nanesena, jakmile je předchozí vrstva pochůzná.

Upozornění: Po aplikaci musí být Perdix tekutá lepenka 2K chráněna před intenzívním slunečním zářením a silným větrem, aby nedošlo k příliš rychlému vyschnutí.

.