CT 84

Techn. list. CT84.27.01.07

## Polyuretanové lepidlo

### Jednosložkové nízkoexpanzní polyuretanové lepidlo pro lepení polystyrénových desek při kontaktním zateplování budov

#### VLASTNOSTI

- úsporné  v balení  a výhodné  v použití

- umožňuje rychlý postup prací: lepení a mechanické ukotvení desek, natažení armovací sítě v průběhu jednoho dne

- vysoká přídržnost k minerálním podkladům a polystyrénu

- velmi dobré izolační schopnosti

- umožňuje provádění prací za nižších teplot a při zvýšené vlhkosti

- nízkoexpanzní, rozměrově stálé

- voděodolné

- neobsahuje freony

#### OBLASTI POUŽITÍ

Polyuretanové lepidlo Ceresit CT 84 je určeno k lepení polystyrénových desek v exteriéru při kontaktním zateplování budov. Je součástí systému zateplení budov Ceresit VWS Express. Ceresit CT 84 je určený pro lepení polystyrénových desek při provádění zateplovacích prací u novostaveb nebo při rekonstrukcích budov.

Po cca 2 hodinách od nalepení polystyrénových izolačních desek je možno přistoupit k jejich přebroušení, montáži hmoždinek a následnému přestěrkování armovací sítě použitím hmot Ceresit CT 85 nebo CT 87.

Nezpracovávejte v blízkosti otevřeného ohně vzhledem k plynu obsaženému v balení produktu.

#### PŘÍPRAVA PODKLADU

Ceresit CT 84 ulpívá na všech nosných, čistých, suchých podkladech (zdivo, omítky, beton) zbavených mastnoty, živic, prachu a jiných substancí snižujících přilnavost. V případě aplikace za nižších teplot nesmí být podklad pokryt ledem ani sněhem.

Prověřte přilnavost stávajících omítek a nátěrů. Nesoudržné omítky je nutno odstranit. Znečistěné plochy, parotěsné nátěry a nátěry s nízkou přídržností je nutné zcela odstranit např. pomocí vysokotlakého čištění vodou. Místa zasažená plísněmi a houbami dokonale očistěte ocelovými kartáči a ošetřete přípravkem Ceresit CT 99 podle návodu na zpracování. Staré neomítnuté zdivo, soudržné nátěry očistěte, omyjte vysokotlakým proudem vody a nechte celkově vyschnout.

Přídržnost CT 84 ověřte nalepením kostek polystyrénu 10x10 cm na několika místech a po 2 – 4 hodinách je ručně odtrhněte. Nosnost podkladu je v pořádku tehdy, pokud trhlina vznikne v polystyrénové kostce.

#### ZPRACOVÁNÍ

Po dobu několika sekund intenzivně protřepávejte obsah nádoby, následně odstraňte pojistku uzávěru a při držení uzávěru směrem nahoru nasaďte a upevněte stříkací pistoli. Upozornění: Pistole musí být pevně našroubována. Následně otevřete uzávěr pistole a stisknutím spouště uvolněte lepidlo. Před lepením polystyrénových desek je nutné usadit zakládací lišty. Lepidlo CT 84 nanášejte s nádobou nahoru se zachováním takového odstupu pistole od desky, který umožní pravidelné rozmístění lepidla.

CT 84 nanášejte po obvodu desky se zachováním odstupu cca 2 cm od hrany desky a jedním pruhem přes její střed, rovnoběžně s delší stranou desky. Desku přiložte ke stěně a lehce dotlačte pomocí dlouhé latě. Rovinnost povrchu lepených desek je možno korigovat do 20 min. od jejich nalepení pomocí dlouhé latě. V případě lepení desek na podhledech balkónů, nadpraží použijte upevňovací prvky Ceresit CT 340 sestávající z úhelníku a zajišťovacích trnů. Odstraňte papír z lepicí pásky umístěné na delší straně upevňovacího úhelníku a přilepte na podklad tak, aby přiléhal k boční straně lepené desky polystyrénu. Po nalepení desky ji zajistěte zasunutím trnů do upevňovacího úhelníku. Další desku nasaďte na trny tak, aby její hrany lícovaly s již usazenými deskami.

V případě provádění prací za nepříznivých povětrnostních podmínek, například za silného větru nebo srážek, použijte ochranné sítě na lešení. Zvýšenou pozornost věnujte ochraně nároží v případě provádění prací za silného větru.

Čerstvá znečištění lze smýt pomocí čističe CERESIT PU Cleaner nebo acetonem, zaschlá znečištění je možno odstranit pouze mechanicky.

Po odstranění pistole z nádoby ji očistěte použitím čističe CERESIT PU Cleaner.

#### NEPŘEHLÉDNĚTE

Práce provádějte při teplotě vzduchu i podkladu od 0°C do +40°C. Vlastnosti lepidla CT 84 umožňují pokles teploty pod 0°C po 8 hodinách od jeho aplikace. Veškeré údaje byly stanoveny při teplotě +20°C a relativní vlhkosti vzduchu  60%. Jiné podmínky mohou způsobit změny.

Při zpracování produktu nekuřte, nejezte, nepijte a nepracujte v blízkosti otevřeného ohně. Nádobka je pod stálým tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad +50°C. Nádobu neotevírejte násilím. Vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Lepidla přepravujte zásadně v nákladovém prostoru – nikdy v kabině pro pasažéry. Chraňte před dětmi!

Po vytvrzení nespotřebovaného obsahu odložte na místo určené obcí k ukládání nebezpečného odpadu. Ceresit CT 84 obsahuje isokyanáty. Dodržujte pokyny výrobce. Chraňte si pokožku a oči použitím ochranných rukavic a brýlí.

První pomoc: Při zasažení očí je důkladně vypláchněte větším množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Zasaženou  pokožku umyjte vodou a mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem. V případě přetrvávajících potíží se poraďte s lékařem.

Dodržujte bezpečností pokyny uvedené v bezpečnostním listu produktu.

#### SKLADOVÁNÍ

Přepravujte a skladujte ve svislé poloze. Skladování do 12 měsíců od data výroby v chladném a suchém prostředí, za ustálené teploty, v originálních a nepoškozených obalech. Skladujte při teplotách nad 0ºC.

#### BALENÍ

Kovová nádoba, obsah  - 750 ml.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

Báze: 	oligomery polyisokyanátu, obsahuje propan/isobutan

______________________________________________

Teplota při zpracování:  	od 0ºC do +40ºC

______________________________________________

Vlhkost při zpracování:  	více než 90%

______________________________________________

Doba schnutí na povrchu:  cca 10 minut

______________________________________________

Doba tvrdnutí: 	 cca 2 hodiny

______________________________________________

Přídržnost:

k betonu                          ≥0,3 MPa

k polystyrénu                  ≥0,1 MPa (porušení					  v izolantu)

______________________________________________

Vydatnost balení:	cca 6 m2

______________________________________________

#### NAŠE DOPORUČENÍ

Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství používaných materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Uveřejněním těchto informací o výrobku pozbývají všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.